**CLASSIFICAÇÃO**

NBR 11702:2010 tipo 4.1.2.5

**DESCRIÇÃO**

Complemento acrílico branco fosco para preparo de superfícies internas e externas. Proporciona uma superfície mais uniforme para receber o acabamento.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS**

Líquido de odor característico e cor branca.

**INDICAÇÃO**

O Selador Acrílico Pigmentado Cerro Branco® pode ser aplicado sobre superfícies novas ou antigas em reforma, para selar, preencher e uniformizar a absorção.

**APRESENTAÇÃO**

Latas de 14 L.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Composição: Resina acrílica estirenada, cargas minerais, pigmentos, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, aditivos e água.

Recomenda-se o uso em até 24 meses a partir da data de fabricação.

**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Raspar ou escovar a parede para remover partes soltas, lixar para eliminar o brilho e uniformizar a superfície. Em superfícies novas de alvenaria, deve-se aguardar um tempo de cura de 30 dias após a conclusão do reboco.

Havendo imperfeições profundas, corrigir com argamassa para reboco e aguardar nova cura de 30 dias.

**MODO DE PREPARO E APLICAÇÃO**

* O Selador Acrílico Pigmentado Cerro Branco® já vem pronto para uso. Se necessário, pode ser diluído com água potável em até 10%, adicionando-se no máximo 1,4 L por lata de 14 L.
* Com uma trincha, pincel ou rolo, aplicar uma demão. Sobre superfícies antigas ou altamente absorventes (gesso, calfino ou fibrocimento), aplicar segunda demão.

**RENDIMENTO**

Rende de 3 a 5 m² por litro por demão, dependendo da rugosidade da parede.

**SEGURANÇA E MANUSEIO**

* Produto não combustível, não volátil e não explosivo.
* Proteger olhos, pele e mucosas durante aplicação.
* Manter longe de crianças e animais domésticos.
* Manter o ambiente arejado durante o preparo, aplicação, secagem e acabamento do produto. Para maior segurança é recomendada a utilização de máscara protetora, luvas e óculos de segurança.
* Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afastar-se do local, arejá-lo ou aguardar a secagem do produto. Em caso de ingestão não provocar vômito, consultar um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a FISPQ deste produto através da central de atendimento Cerro Branco (0xx41) 3888-9898 ou pelo site [www.cerrobranco.com.br](http://www.cerrobranco.com.br)

Em caso de emergências médicas, ligue para o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (24h): 0800-0148110.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Armazenar na embalagem original fechada, em local coberto, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

Após aberta a embalagem, sugere-se o uso total em até 7 dias. Sobras do produto armazenado após a abertura da embalagem podem sofrer alteração de desempenho.

**RECOMENDAÇÃO**

Não aplicar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa do ar superior a 90%.

**SECAGEM**

* Ao toque: 4h
* Entre demãos: 6h
* Final: 6h